http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5178
важное практическое значение).

	[image: image1.png]g3

42

I

8

125 250

500 1000 2000 4000 8000
firu

——1 —om2

=3 ol =5 e T






	Рисунок 1.

Эффективность звукоизолирующих покрытий для круглых воздуховодов: 

1 – пеностекло типа FOAMGLAS Т4 (толщина 50 мм, плотность 120 кг/м3), базальтовый мат (толщина 80 мм, плотность 100 кг/м3), антивибрационный слой (толщина 3 мм), оцинкованный лист (толщина 0,55 мм);

2 – «Пенофол» толщиной 10 мм;

3 – ISOVER типа KIM-AL (толщина 30 мм, плотность 30 кг/м3),

4 – ISOVER типа KIM-AL (толщина 100 мм, плотность 22 кг/м3);

5 – «Пеноплекс» (толщина 50 мм, плотность 35 кг/м3);

6 – «Энергофлекс Блэк Стар ДАКТ-Ал» (толщина 20 мм, плотность 25 кг/м3);

7– K-FONIK ST GK 072 (толщина 12 мм)


